United Pipe & Supply Inc.

CML / CMC WEIGHT CHARTS

*Due to AWWA C205 Tolerances, weights are approximate*

| THEORETICAL WEIGHT PER LINEAR FOOT FOR CEMENT MORTAR LINING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.D. Size | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 3.500 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
| 4.500 | 3.42 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 6.625 | 5.18 | 6.41 | 7.61 |  |  |  |  |
| 8.625 | 6.83 | 8.48 | 10.09 |  |  |  |  |
| 10.75 | 8.59 | 10.68 | 12.73 |  |  |  |  |
| 12.750 | 10.25 | 12.75 | 15.22 | 20.08 |  |  |  |
| 15.250 | 12.94 | 16.11 | 19.25 | 25.46 | 31.57 | 37.57 | 48.85 |
| 17.375 | 15.59 | 18.18 | 21.74 | 28.77 | 35.71 | 42.54 | 55.48 |
| 19.781 |  | 20.70 | 24.06 | 31.88 | 39.59 | 47.20 | 62.10 |
| 21.781 |  | 22.77 | 26.55 | 35.19 | 43.73 | 52.16 | 68.72 |
| 25.750 |  |  | 31.52 | 41.81 | 52.01 | 62.10 | 81.97 |
| 31.875 |  |  | 38.64 | 51.75 | 64.43 | 77.00 | 101.84 |
| 37.875 |  |  | 45.92 | 61.69 | 76.85 | 91.90 | 121.71 |
| 43.875 |  |  |  | 71.56 | 89.18 | 106.69 | 141.39 |
| 49.875 |  |  |  | 81.56 | 99.18 | 116.69 | 151.39 |
| AWWA C205 Cement Mortar Lined Thicknesses |  |  |  |  |  |  |  |
| 4” to 10” (1/4”) 11” to 23” (5/16”) 24” to 36” (3/8”) Over 36” (1/2” |  |  |  |  |  |  |  |
| Lining Tolerance is + 1/8” – 1/16” |  |  |  |  |  |  |  |

| THEORETICAL WEIGHT PER FOOT FOR CEMENT MORTAR COATING |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.D. Size | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" |
| 3.500 | 6.44 | 8.25 | 10.14 | 14.17 | 18.51 | 23.18 |
| 4.500 | 8.28 | 10.61 | 13.04 | 18.22 | 23.81 | 29.81 |
| 6.625 | 11.80 | 15.01 | 18.32 | 25.26 | 32.61 | 40.36 |
| 8.625 | 15.11 | 19.15 | 23.29 | 31.88 | 40.88 | 50.30 |
| 10.75 | 18.63 | 23.55 | 28.57 | 38.92 | 49.68 | 60.86 |
| 12.750 | 21.94 | 27.69 | 33.54 | 45.54 | 57.96 | 70.78 |
| 15.250 |  | 34.42 | 41.61 | 56.30 | 71.42 | 86.91 |
| 17.375 |  | 38.56 | 46.58 | 62.93 | 79.70 | 96.97 |
| 19.781 |  | 42.70 | 51.55 | 69.55 | 87.98 | 106.83 |
| 21.781 |  |  | 56.51 | 76.17 | 96.26 | 116.70 |
| 25.750 |  |  | 66.45 | 89.48 | 112.81 | 136.62 |
| 31.875 |  |  | 81.35 | 109.29 | 137.65 | 166.42 |
| 37.875 |  |  | 96.26 | 129.16 | 162.49 | 196.21 |
| 43.875 |  |  | 111.25 | 149.19 | 187.58 | 226.42 |
| 49.875 |  |  | 126.03 | 163.97 | 202.36 | 241.20 |
| AWWA C205 Cement Mortar Coating Thickness |  |  |  |  |  |  |
| 4” to 49.875” (3/4”) |  |  |  |  |  |  |
| Coating Tolerance is + 1/8” - 0 |  |  |  |  |  |  |